Утверждаю
Заместитель Министра
здравоохранения СССР,
Главный государственный
санитарный врач СССР
П.Н.БУРГАСОВ
5 марта 1973 г. № 1009-73

Приложение 1

Степень связи с радиационным фактором
различных видов работы с торированными
вольфрамовыми электродами

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ N │ Характер работы  │ Количество электродов на рабочем месте  │
│п/п│                  ├──────────────┬────────────┬─────────────┤
│   │                  │  менее 1 кг  │от 1 до 5 кг│от 5 до 10 кг│
├───┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │Получение электро-│Радиационной  │Радиационной│Условная ра- │
│   │дов и их доставка │опасности не  │опасности не│диационная   │
│   │на предприятие    │представляет  │представляет│опасность <*>│
│   │                  │              │            │             │
│ 2 │Хранение электро- │То же         │То же       │То же        │
│   │дов на складе     │              │            │             │
│   │предприятия       │              │            │             │
│   │                  │              │            │             │
│ 3 │Доставка электро- │То же         │- <***>     │- <***>      │
│   │дов к сварочным   │              │            │             │
│   │постам            │              │            │             │
│   │                  │              │            │             │
│ 4 │Временное хранение│То же         │     -      │      -      │
│   │электродов на ра- │              │            │             │
│   │бочих местах      │              │            │             │
│   │                  │              │            │             │
│ 5 │Заточка электродов│Условная ради-│     -      │      -      │
│   │                  │ационная      │            │             │
│   │                  │опасность     │            │             │
│   │                  │              │            │             │
│ 6 │Сварка            │Условная ради-│     -      │      -      │
│   │                  │ационная      │            │             │
│   │                  │опасность <**>│            │             │
└───┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘

--------------------------------
<*> Условно радиационно опасными считаются работы, которые при выполнении требований настоящих Правил перестают быть радиационно опасными.
<**> Одновременная сварка не более чем на 5 рабочих постах радиационной опасности не представляет.
<***> Прочерки в таблице обусловлены отсутствием данных видов работ с количеством электродов более 1 кг.

Приложение 2

Количество воздуха,
необходимое для растворения до предельно
допустимых концентраций сварочных аэрозолей

┌───┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────┐
│ N │Технологическая│Сварочные мате-│Валовые выделения оп-│Коли- │
│п/п│   операция    │риалы (широко  │ределяющих воздухооб-│чество│
│   │               │применяемые)   │мен вредных веществ в│возду-│
│   │               │               │г на 1 кг расходуемо-│ха в  │
│   │               │               │го сварочного матери-│куб. м│
│   │               │               │ала                  │на 1  │
│   │               │               ├──────────────┬──────┤кг ра-│
│   │               │               │ наименование │коли- │сходу-│
│   │               │               │              │чество│емого │
│   │               │               │              │      │сваро-│
│   │               │               │              │      │чного │
│   │               │               │              │      │мате- │
│   │               │               │              │      │риала │
├───┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────┼──────┤
│ 1 │       2       │       3       │       4      │   5  │   6  │
├───┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴──────┤
│    А. Сварка и наплавка электродами, порошковой электродной    │
│                   и присадочной проволоками                    │
├───┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────┬──────┤
│1  │Ручная дуговая │               │              │      │      │
│   │сварка:        │               │              │      │      │
│   │а) углеродистых│Электроды с    │              │      │      │
│   │и низколегиро- │покрытием:     │              │      │      │
│   │ванных констру-│1) газозащитно-│Марганец      │0,83  │2800  │
│   │кционных сталей│го типа (ОМА-2)│Железа окись с│20,0 -│3400 -│
│   │               │(ВСЦ-4, ВСЦ-4а)│примесью до 3%│24,2  │4000  │
│   │               │               │окислов мар-  │      │      │
│   │               │               │ганца         │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) рутилового и│То же         │15,3  │2500  │
│   │               │рутилкарбонат- │Железа окись с│7,1 - │1800 -│
│   │               │ного типа      │примесью фто- │13,8  │3400  │
│   │               │(ОЗС-3) (АНО-1,│ристых или от │      │      │
│   │               │ОЗС-6)         │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │               │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(АНО-3, АНО-4, │Марганец      │0,59 -│2000 -│
│   │               │МР-3, МР-4,    │              │1,87  │6200  │
│   │               │ЗРС-3, РБУ-4,  │              │      │      │
│   │               │ОЗС-4, АНО-5,  │              │      │      │
│   │               │ОЗС-12)        │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │3) фтористо -  │Железа окись с│11,2 -│2800 -│
│   │               │кальциевого ти-│примесью фто- │13,6  │3400  │
│   │               │па (УОНИ-13/45,│ристых или от │      │      │
│   │               │УОНИ-13/85,    │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │СК2-50)        │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ВСФ-65,       │Марганец      │1,1 - │3700 -│
│   │               │ВСФС-60,       │              │1,53  │5100  │
│   │               │УОНИ-13/65,    │              │      │      │
│   │               │К-5а, АНО-7)   │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ЭБ-55,        │Фтористый во- │2,13 -│4300 -│
│   │               │УОНИ-13/55,    │дород         │2,7   │5400  │
│   │               │УОНИ-13/55у,   │              │      │      │
│   │               │АНО-1,         │              │      │      │
│   │               │УОНИ-13/55Д)   │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │4) рудно - кис-│Марганец      │1,7 - │5700 -│
│   │               │лого и ильмени-│              │2,38  │8000  │
│   │               │тового типа    │              │      │      │
│   │               │(ЦМ-7, ОММ-5,  │              │      │      │
│   │               │СМ-5, АНО-6)   │              │      │      │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) теплоустой- │Электроды с    │Хромовый ан-  │0,085 │8500 -│
│   │чивой стали    │покрытием фто- │гидрид        │-     │16600 │
│   │               │ристо-кальцие- │              │0,166 │      │
│   │               │вого типа      │              │      │      │
│   │               │(ЦЛ-26м, ЦЛ17) │              │      │      │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │в) коррозионно-│Электроды с    │              │      │      │
│   │стойкой, жаро- │покрытием:     │              │      │      │
│   │стойкой и жаро-│1) рутилового и│То же         │0,273 │27300 │
│   │прочной сталей │рутилкарбонат- │              │- 0,46│-     │
│   │               │ного типа      │              │      │46000 │
│   │               │(ОЗЛ-9А,       │              │      │      │
│   │               │НИАТ-1, ОЗЛ-14)│              │      │      │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) фтористо-   │То же         │0,1 - │10000 │
│   │               │кальциевого ти-│              │0,595 │-     │
│   │               │па (ОЗЛ-20,    │              │      │59500 │
│   │               │ВИИМ-1, ОЗЛ-7, │              │      │      │
│   │               │ЦТ-15,         │              │      │      │
│   │               │ЭА-400/10У,    │              │      │      │
│   │               │НЖ-13,         │              │      │      │
│   │               │ЭА-606/11,     │              │      │      │
│   │               │ОЗЛ-6, ОЗЛ-5,  │              │      │      │
│   │               │ЦТ-28, ИМЕТ-10,│              │      │      │
│   │               │ЦЛ-9) <*>      │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ЦТ-36)        │Марганец      │1,19  │4000  │
│   │               │               │              │      │      │
│   │г) высокопроч- │Электроды с    │Хромовый ан-  │0,425 │42500 │
│   │ных среднелеги-│покрытием фто- │гидрид        │- 0,72│-     │
│   │рованных сталей│ристо-кальцие- │              │      │72000 │
│   │               │вого типа      │              │      │      │
│   │               │(ЭА-395/9,     │              │      │      │
│   │               │ЭА-981/15,     │              │      │      │
│   │               │ВИ-10-6) <*>   │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│2  │Ручная дуговая │Электроды с    │Железа окись с│22,4  │5600  │
│   │наплавка:      │покрытием: фто-│примесью фто- │      │      │
│   │а) слоя низко- │ристо-кальцие- │ристых или от │      │      │
│   │легированной   │вого типа      │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │стали          │(ОЗН-250) <*>  │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(НР-70,        │Марганец      │3,9 - │11000 │
│   │               │ОЗН-300) <*>   │              │4,42  │-     │
│   │               │               │              │      │14700 │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ОЗШ-1, ЭН-60М,│Хромовый ан-  │0,145 │14500 │
│   │               │УОНИ-13/НЖ,    │гидрид        │-     │-     │
│   │               │ЦН-6Л, ОЗИ-3)  │              │0,393 │39000 │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) слоя хромис-│Электроды с    │То же         │0,29 -│29000 │
│   │той стали      │покрытием: фто-│              │1,54  │-     │
│   │               │ристо-кальцие- │              │      │154000│
│   │               │вого типа      │              │      │      │
│   │               │(ВСН-6, ОМГ-Н) │              │      │      │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │в) слоя высоко-│Электроды, ле- │То же         │2,87 -│287000│
│   │хромистого спе-│гированные хро-│              │3,7   │-     │
│   │циального чугу-│мом (Т-590,    │              │      │370000│
│   │на или сталей  │Т-260) <*>     │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│3  │Ручная дуговая │Электроды с    │              │      │      │
│   │сварка и нап-  │покрытием: фто-│              │      │      │
│   │лавка чугуна   │ристо-кальцие- │              │      │      │
│   │               │вого типа:     │              │      │      │
│   │               │1) железо-вана-│Ванадий, дым  │0,54  │5400  │
│   │               │диевые         │пятиокиси     │      │      │
│   │               │(ЦЧ-4) <*>     │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) медные и ме-│Медь          │4,42 -│4400 -│
│   │               │дно-никелевые  │              │6,05  │6100  │
│   │               │(МНЧ-2)        │              │      │      │
│   │               │(ОЗЧ-1) <*>    │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│4  │Ручная сварка и│Электроды с    │Марганец      │3,9   │13000 │
│   │наплавка меди и│покрытием: фто-│              │      │      │
│   │ее сплавов     │ристо-кальцие- │              │      │      │
│   │               │вого типа      │              │      │      │
│   │               │("Комсомолец-  │              │      │      │
│   │               │100") <*>      │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│5  │Полуавтомати-  │               │              │      │      │
│   │ческая сварка  │               │              │      │      │
│   │стали:         │               │              │      │      │
│   │а) без газовой │Присадочная    │То же         │1,11  │3700  │
│   │защиты         │проволока и ке-│Железа окись с│12,4  │3100  │
│   │               │рамический     │примесью фто- │      │      │
│   │               │стержень       │ристых или от │      │      │
│   │               │(ЦСК-3)        │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │(ЭП-245)       │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) без газовой │Порошковые про-│              │      │      │
│   │защиты         │волоки         │              │      │      │
│   │               │(ЭПС-15/2) <*> │Марганец      │0,89  │2900  │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ПП-ДСК1,      │Железа окись с│7,7 - │1900 -│
│   │               │ПП-ДСК2,       │примесью фто- │11,7  │2900  │
│   │               │ПСК-3) <*>     │ристых или от │      │      │
│   │               │               │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │               │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ПП-АНЗ) <*>   │Фтористый во- │2,7   │5400  │
│   │               │               │дород         │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │в) в защите уг-│Порошковые про-│То же         │1,95  │3900  │
│   │лекислого газа │волоки         │              │      │      │
│   │               │(ПП-АН4) <*>   │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(ПП-АН8) <*>   │Марганец      │2,18  │7300  │
│   │               │               │              │      │      │
│   │г) в защите уг-│1) Электродные │Железа окись с│8,0   │2000  │
│   │лекислого газа │проволоки      │примесью фто- │      │      │
│   │               │(Св-08Г2С)     │ристых или от │      │      │
│   │               │               │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │               │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(Св-10Г2Н2СМТ) │Железа окись с│12,0  │2000  │
│   │               │               │примесью до 3%│      │      │
│   │               │               │окислов мар-  │      │      │
│   │               │               │ганца         │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) Хромоникеле-│Хромовый ан-  │0,5 - │50000 │
│   │               │вые электродные│гидрид        │1,0   │-     │
│   │               │проволоки      │              │      │100000│
│   │               │(Св-           │              │      │      │
│   │               │08Х19НФ2Ц2),   │              │      │      │
│   │               │(Св-Г6Х16Н25М6)│              │      │      │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│6  │Полуавтоматиче-│               │              │      │      │
│   │ская сварка ме-│               │              │      │      │
│   │ди и ее спла-  │               │              │      │      │
│   │вов:           │               │              │      │      │
│   │а) в защите    │Электродная    │Медь          │7,0   │7000  │
│   │азота          │проволока      │              │      │      │
│   │               │(МНЖ-КТ5-      │              │      │      │
│   │               │1-0,2-0,2) <*> │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) в защите    │Электродная    │Медь          │11,0  │11000 │
│   │смеси аргона и │проволока      │              │      │      │
│   │гелия          │(МНЖ-КТ-5-     │              │      │      │
│   │               │1-0,2-0,2) <*> │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│7  │Ручная сварка  │Электроды      │Алюминия окись│20,0 -│10000 │
│   │алюминия и его │(ОЗА-1,        │в виде аэрозо-│28,0  │-     │
│   │сплавов        │ОЗА-2/АК) <*>  │ля конденсации│      │14000 │
│   │               │               │              │      │      │
│8  │Полуавтоматиче-│Электродные    │То же         │7,6 - │3800 -│
│   │ская аргонно-  │проволоки      │              │28,0  │14000 │
│   │дуговая (гелие-│(Д-20, АМЦ,    │              │      │      │
│   │во-дуговая)    │АМГ-6Т, АМГ,   │              │      │      │
│   │сварка алюминия│сплав-3) <*>   │              │      │      │
│   │и его сплавов  │               │              │      │      │
│   │плавящимся эле-│               │              │      │      │
│   │ктродом        │               │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│9  │Полуавтоматиче-│Электродные    │Титан и его   │4,75  │500   │
│   │ская аргонно-  │проволоки      │двуокись      │      │      │
│   │дуговая сварка │               │              │      │      │
│   │титановых спла-│               │              │      │      │
│   │вов плавящимся │               │              │      │      │
│   │электродом     │               │              │      │      │
├───┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴──────┤
│    Б. Наплавка литыми твердыми сплавами и карбидно-боридными   │
│                         соединениями                           │
├───┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────┬──────┤
│10 │Ручная электро-│1) Литые твер- │Хромовый ан-  │1,01 -│101000│
│   │дуговая наплав-│дые сплавы     │гидрид        │1,66  │-     │
│   │ка             │(С-27, В-2К)   │              │      │166000│
│   │               │<**>           │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) Стержневые  │То же         │2,12 -│212000│
│   │               │электроды с ле-│              │4,35  │-     │
│   │               │гирующей обмаз-│              │      │435000│
│   │               │кой (КБХ-45,   │              │      │      │
│   │               │БХ-2, ХР-19)   │              │      │      │
│   │               │<**>           │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │3) Наплавочные │То же         │0,033 │3300  │
│   │               │смеси (КБХ) <*>│              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(БХ) <*>       │Железа окись с│54,2  │9000  │
│   │               │               │примесью фто- │      │      │
│   │               │               │ристых или от │      │      │
│   │               │               │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │               │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(Сталинит М)   │Марганец      │9,48  │31600 │
│   │               │<*>            │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│11 │Ручная газовая │1) Литые твер- │Железа окись с│3,16  │800   │
│   │наплавка       │дые сплавы     │примесью фто- │      │      │
│   │               │(С-27)         │ристых или от │      │      │
│   │               │               │3 до 6% мар-  │      │      │
│   │               │               │ганцевых сое- │      │      │
│   │               │               │динений       │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(В-2К) <*>     │Хромовый ан-  │0,475 │47500 │
│   │               │               │гидрид        │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │2) Литые карби-│Вольфрам      │3,94  │650   │
│   │               │ды трубчатые   │              │      │      │
│   │               │(РЭЛИТ-ТЗ)     │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│12 │Полуавтомати-  │Порошки для на-│Хромовый ан-  │0,063 │6300 -│
│   │ческое газовое │пыления (СНГН, │гидрид        │-     │35700 │
│   │напыление      │ВСНГН) <*>     │              │0,357 │      │
├───┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴──────┤
│  В. Сварка и наплавка под плавленными и керамическими флюсами  │
├───┬───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────┬──────┤
│13 │Автоматическая │               │              │      │      │
│   │и полуавтомати-│               │              │      │      │
│   │ческая сварка  │               │              │      │      │
│   │под плавленными│               │              │      │      │
│   │флюсами:       │               │              │      │      │
│   │а) стали       │Электродные    │Фтористый во- │0,017 │40 -  │
│   │               │проволоки, флю-│дород         │- 0,2 │400   │
│   │               │сы (ФЦ-2А,     │              │      │      │
│   │               │ФЦ-6, ФЦ-7,    │              │      │      │
│   │               │ФЦ-12, АН-26,  │              │      │      │
│   │               │АН-64,         │              │      │      │
│   │               │48-ОФ-6М,      │              │      │      │
│   │               │ОСЦ-45)        │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(АН-30, АН-60, │Марганец      │0,012 │40 -  │
│   │               │АН-348А,       │              │- 0,07│250   │
│   │               │48-ОФ-11)      │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) алюминия и  │Электродная    │Алюминия окись│31,2  │15600 │
│   │его сплавов    │проволока, флюс│в виде аэрозо-│      │      │
│   │               │(АН-А1) <*>    │ля конденсации│      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│14 │Автоматическая │               │              │      │      │
│   │и полуавтомати-│               │              │      │      │
│   │ческая сварка  │               │              │      │      │
│   │под керамичес- │               │              │      │      │
│   │кими флюсами:  │               │              │      │      │
│   │а) стали       │Электродные    │Углерода окись│17,8 -│900 - │
│   │               │проволоки, флю-│              │22,4  │1100  │
│   │               │сы (К-8,       │              │      │      │
│   │               │ЖС-450,        │              │      │      │
│   │               │КС-12ГА2)      │              │      │      │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(К-11)         │Марганец      │0,089 │300   │
│   │               │               │              │      │      │
│   │               │(АНК-18, К-1)  │Фтористый во- │0,042 │80 -  │
│   │               │               │дород         │- 0,15│300   │
│   │               │               │              │      │      │
│   │б) алюминия и  │Электродная    │То же         │0,076 │150   │
│   │его сплавов    │проволока, флюс│              │      │      │
│   │               │(ЖА-64)        │              │      │      │
└───┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────┴──────┘

--------------------------------
<*> Требуется дополнительное применение респиратора или подача чистого воздуха под маску.
<**> Обязательно устройство местной вытяжной вентиляции и дополнительное применение респиратора.

Примечание. При проектировании вентиляции расчет количества воздуха для каждого из сварочных материалов должен производиться согласно "Рекомендациям по проектированию отопления и вентиляции заготовительных и сборочно-сварочных цехов" (серии АЗ-499И, ГПИ "Сантехпроект" Госстроя СССР, 1972).
Таблица 2

┌───┬──────────────┬────────────────────────────────────┬────────┐
│ N │Технологичес- │ Определяющие воздухообмен вредные  │Количес-│
│п/п│кая операция  │               вещества             │тво воз-│
│   │              ├─────────────┬───────────────┬──────┤духа в  │
│   │              │наименование │  измеритель   │коли- │куб. м  │
│   │              │             │               │чество│        │
├───┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────┴────────┤
│    Г. Контактная  электросварка, сварка трением, плазменное    │
│  напыление, металлизация, электродуговая резка, газопламенная  │
│                         резка и сварка                         │
├───┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────┬────────┤
│1  │Контактная    │             │               │      │        │
│   │электросварка │             │               │      │        │
│   │стали:        │             │               │      │        │
│   │а) стыковая   │Железа окись │г/ч на 75 кВА  │ 25   │ 4000   │
│   │              │с примесью до│номинальной    │      │        │
│   │              │3% окислов   │мощности машины│      │        │
│   │              │марганца     │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│   │б) точечная   │То же        │то же на 50 кВА│  2,5 │  400   │
│   │              │             │               │      │        │
│2  │Сварка трением│Окись углеро-│мг на 1 кв. см │ 80   │    0,4 │
│   │              │да           │площади стыка  │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│3  │Плазменное на-│Алюминия     │г на 1 кг рас- │ 77,5 │38700   │
│   │пыление алюми-│окись в виде │ходуемого по-  │      │        │
│   │ния           │аэрозоля кон-│рошка          │      │        │
│   │              │денсации     │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│4  │Металлизация  │Цинка окись  │г на 1 кг рас- │ 96   │16000   │
│   │стали цинком  │             │ходуемой прово-│      │        │
│   │              │             │локи           │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│5  │Газовая резка │Марганец     │г на 1 м длины │  0,12│  400   │
│   │высокомарган- │             │реза толщиной  │      │        │
│   │цевистых ста- │             │1 мм           │      │        │
│   │лей           │             │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│6  │То же, углеро-│Железа окись │то же          │  0,45│   75   │
│   │дистых и низ- │с примесью до│               │      │        │
│   │колегированных│3% окислов   │               │      │        │
│   │сталей        │марганца     │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│7  │То же, титано-│Титан и его  │то же          │  0,15│  150   │
│   │вых сплавов   │двуокись     │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│8  │Электродуговая│Алюминия     │то же          │  0,2 │  100   │
│   │резка алюмини-│окись в виде │               │      │        │
│   │евых сплавов  │аэрозоля кон-│               │      │        │
│   │              │денсации     │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│9  │Газовая сварка│Азота окись  │г на 1 кг аце- │ 22   │ 4400   │
│   │сталей ацети- │             │тилена         │      │        │
│   │лено-кислород-│             │               │      │        │
│   │ным пламенем  │             │               │      │        │
│   │              │             │               │      │        │
│10 │То же, с ис-  │То же        │г на 1 кг смеси│ 15   │ 3000   │
│   │пользованием  │             │               │      │        │
│   │пропан-бутано-│             │               │      │        │
│   │вой смеси     │             │               │      │        │
└───┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────┴────────┘